|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На олифу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Описание** |
| **1** | **Заказчик** | ТОО «Урихтау Оперейтинг» |
| **2** | **Объект** | Месторождение «Урихтау», Мугалжарский район, Актюбинская область, Республика Казахстан. |
| **3** | **Наименование товара** | Олифа |
| **4** | **Техническая характеристика** | **Цвет по йодометрической шкале:** льняная – 400 мг\*12/100 см3; конопляная 1600 мг\*12/100 см3;  **Условная вязкость:** по вискозиметру при температуре +200С: 26-32;  **Кислотное число:** льняная олифа- 6, конопляная – 7;  **Прозрачность:** после отстаивания в течение 24 часа – полня;  **Плотность:** при температуре  200С; 0,930-0,950 к/см3;  ГОСТ 7931-76  Количество: 20кг |

**ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА**

**Кептіру майына**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Атауы** | **Сипаттамасы** |
| **1** | **Тапсырыс беруші** | «Өріхтау Оперейтинг» ЖШС |
| **2** | **Нысан** | "Өріхтау" кен орны, Мұғалжар ауданы, Ақтөбе облысы, Қазақстан Республикасы. |
| **3** | **Қызмет атауы** | Кептіру майы |
| **4** | **Техникалық сипаттама** | Йодометриялық шкала бойынша түсі: зығыр – 400 мг\*12/100 см3; қарасора 1600 мг\*12/100 см3;  Шартты тұтқырлық: вискозиметр бойынша +200С температурада: 26-32;  Қышқыл саны: зығыр майы - 6, қарасора-7;  Мөлдірлік: 24 сағат бойы қорғағаннан кейін-толық;  Тығыздығы: температурада  200С; 0,930-0,950 к/см3;  ГОСТ 7931-76  Саны: 20кг |