**Техническая спецификация**

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Урихтау Оперейтинг"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Урихтау Оперейтинг"

1. **Краткое описание ТРУ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Значение** |
| Номер строки |  |
| Наименование и краткая характеристика | Труба стеклопластиковая линейная  (Н-М) Ду 200мм, Pн 5,5 МПа  L-9100мм |
| Дополнительная характеристика | стеклопластиковая, диаметр 200 мм |
| Количество | 26 750 |
| Единица измерения | п.м. (погонный метр) |
| Казахстанское содержание (CT-KZ) | 80% |
| Минимальный коэфициент запаса прочности по герметичности, не менее | 2,3 |
| Давление разгерметизации труб по результатам гидравлических испытаний, не менее, МПа | 12,65 |
| Метод изготовления резьбы | Шлифовка (нарезка) по телу трубы (материал трубы и резьбы - единое целое) + формовка поверх шлифовки |
| Тип соединения | Резьба шлифованно-формованная АСТ, прецизионная, коническая с шагом 8 ниток на дюйм |
| Содержание стекла/эпоксидного связующего, % | 80/20 |
| Степень отверждения, %, не менее | 95 |
| Абсолютная шероховатость внутренней поверхности труб, мм, не более | 0,0012 |
| Место поставки | Актюбинская область, Мугалжарский район, месторождение Урихтау |
| Условия поставки по ИНКОТЕРМС 2010 | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 90 календарьных дней |
| Условия оплаты | Окончательный платеж - 70%, Промежуточный платеж - 0%, Предоплата - 30% |

1. **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

Поставщику необходимо предоставить подтверждающие документы в составе конкурсной заявки.

Товар должен быть качественным и сертифицированным, что должно подтверждаться сертификатом соответствия (представить сертификат соответствия либо сертификат соответствия на ранее произведенный товар в составе конкурсной заявки);

Представить в составе конкурсной заявки паспорта Товар, либо паспорта Товара на ранее произведенный товар;

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2025 года выпуска.

Гарантия на товар должна составлять 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания акта о приемке товара.

По письменной заявке Заказчика предоставить специалиста для технического сопровождения и обучения монтажу персонала подрядчика/заказчика при строительно-монтажных работах. (Шеф монтаж).

Письмо от Завода-изготовителя (дистрибьютора завода-изготовителя, официального представителя завода-изготовителя) содержащее:

* описание технических характеристик предлагаемого к поставке товара (техническое описание);
* подтверждение о выполнении условия открытого конкурса по поставке товара потенциальному поставщику в объеме и с качеством, установленными конкурсной документацией;
* подтверждение о поставке товара потенциальному поставщику в срок, достаточный для осуществления своевременной поставки товара заказчику.

***При предоставлении потенциальным поставщиком письма, выданного дистрибьютором или официальным представителем, к конкурсной заявке прилагаются документы, выданные заводом-изготовителем, подтверждающие полномочия данных лиц.***

**Сертификат соответствия СТ РК ISO 9001-2016.**

**Сертификат соответствия СТ РК ISO 45001-2019.**

**Сертификат соответствия СТ РК ISO 14001-2016.**

1. **Поставщику необходимо предоставить подтверждающие документы при поставке товара.**

Сертификат СТ-КЗ.

Акты гидравлических испытаний коэффициентом 2,3 согласно ГОСТ Р 53201-2023.