ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ротбанд

| № | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ТОО «Урихтау Оперейтинг» |
| 2 | Объект | Месторождение «Урихтау», Мугалжарский район, Актюбинская область, Республика Казахстан. |
| 3 | Наименование услуг | Ротбанд |
| 4 | Техническая характеристика | Тип материала: Сухая гипсовая штукатурная смесь Основа: Гипс с полимерными добавками Назначение: для ручного нанесения на стены и потолки внутри помещений с нормальной влажностью Цвет: Светло-серый / розовато-белый Максимальная фракция наполнителя: до 1,2 мм Толщина слоя за одно нанесение: 5–50 мм Расход материала: около 8,5 кг/м² при толщине слоя 10 мм Пропорции смешивания: ~0,6 л воды на 1 кг сухой смеси Время жизнеспособности раствора: ~24 часа (в зависимости от условий) |

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА

Ротбанд

| № | Атауы | Сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тапсырыс беруші | «Өріктау Оперейтинг» ЖШС |
| 2 | Нысан | "Өріктау" кен орны, Мұғалжар ауданы, Ақтөбе облысы, Қазақстан Республикасы. |
| 3 | Қызмет атауы | Ротбанд |
| 4 | Техникалық сипаттама | Материал түрі: құрғақ гипс гипс қоспасы Негізі: полимерлі қоспалары бар Гипс Мақсаты: Ылғалдылығы қалыпты үй ішіндегі қабырғалар мен төбелерге қолмен жағу үшін Түсі: ашық сұр / қызғылт ақ Толтырғыштың максималды фракциясы: 1,2 мм дейін Бір қолдану үшін қабаттың қалыңдығы: 5-50 мм Материалды тұтыну: шамамен 8,5 кг/м2 қабаттың қалыңдығы 10 мм Араластыру пропорциялары: 1 кг құрғақ қоспаға ~0,6 л су Ерітіндінің өміршеңдік уақыты: ~24 сағат (жағдайға байланысты) |