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                                        ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА 
                    сорғы-компрессорлық болат құбырларды сатып алу бойынша 
(Сорғы-компрессорлық құбырлар, болат, шартты диаметрі 88,9 мм, қабырға қалыңдығы      7,34 мм)

1. ТЕНДЕРГЕ ҚАТЫСУШЫЛАР ҮШІН ЖАЛПЫ АҚПАРАТ 
"Урихтау Оперейтинг" ЖШС (бұдан әрі мәтін бойынша – Тапсырыс беруші) құбыр өнімдерін жеткізу үшін жеткізушіні (бұдан әрі – тендерге қатысушы немесе әлеуетті өнім беруші) іздейді: сорғы-компрессорлық құбырлар (НКТ), (бұдан әрі - "тауарлар"):

2. ТАУАРЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР 
2.1.  Өндіру (пайдалану)үшін 3 ½ дюймдік құбыр

Тапсырыс беруші бұрын белгілі бір техникалық дизайндағы құбырларды сатып алған. Құбыр қорын толық стандарттау және ауыстырып-қосудың қамтамасыз етілуін қамтамасыз ету, сондай-ақ әртүрлі өлшемдегі және техникалық дизайндағы құбырларды пайдаланудан аулақ болу үшін, құбырларды сатып алу бұрын сатып алынған құбырлармен бірдей техникалық сипаттамалармен қарастырылады. Түтіктің негізгі параметрлері, соның ішінде өлшемі, сыртқы диаметрі, қабырға қалыңдығы, болат маркасы, бұранда түрі және пайдалану сипаттамалары сақталады.
Ұқсас техникалық сипаттамалары бар құбырларды таңдау бұрын сатып алынған құбырлармен толық ауыстырып-қосудың қамтамасыз етілуі, құбыр қорын стандарттау, қорды, сақтауды және пайдалануды жеңілдету, сондай-ақ ұңғымаларды күтіп ұстау және жөндеу жұмыстары кезінде сенімділік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету қажеттілігінен туындайды.

	Қажетті өнімдер

	№ п/п
	Саны
	Техникалық талап
	Сипаттама

	1.
	49 тн
	
НКТ  3 ½ " (88,9 мм) DLP-T4 Premium x 10,2 lbs / ft(фунт/фут) (15,18 кг/м) (7,34 ММ) T95-1 қосымша талаптармен экран, R2 API 5 CT
	DLP-T4 газ өткізбейтін қосылымы бар API 5CT стандартына сәйкес құбыр жоғары премиум. Болат маркасы: ANSI-nace "а" СКРН -ге қосымша талаптары бар T95-1 (Болаттың аққыштық шегінен кемінде 80%).

	
	
	
	

	Техникалық сипаттамалары

	API 5CT стандарты бойынша НКТ
	3 ½ дюйма (88,9 мм) DLP-T4 Premium x 10,2 lbf/ft (фунт/фут) (15,18 кг/м.) (7,34 ММ.) T95-1 қосымша СКРН талаптары, R2

	Болат маркасы / аққыштық шегі
	Т95 Тип 1/655–758 МПа

	Қабырға қалыңдығы / салмағы
	7,34 мм /10,2 lbs/ft (фунт/фут), (15,18 кг/м.)

	Байланыс
	Премиум газ өткізбейтін DLP-T4

	Сыртқы диаметрі
	Номиналды өлшемі 3,5 дюйм (88,9 мм)

	Ішкі диаметрі
	API стандарты бойынша ішкі диаметрі 2,922 дюйм (74,22 мм)

	Үлгі
	2,80 дюймдік (71,24 мм)API стандартының үлгісі

	Аралық
	2 (R2)Диапазоны

	HRC қаттылығы
	Максималды 25.4



Ескертпе: 

1) «Өріктау Оперейтинг» ЖШС кен орындарындағы ұңғымаларға арналған жер асты жабдықтары (пакерлер, циркуляциялық клапандар, жапқыш клапандар, құбыр ұстағыштар, ұңғыма астындағы қысым өлшегіштерге арналған қону ниппельдері және химиялық айдауға арналған мандрель) API 5CT — VAM TOP стандартына сәйкес жоғары тығыздықтағы, трапеция тәрізді «BC» қосылым бұрандасы бар.
Берілген құбырдың қолданыстағы жер асты жабдықтарымен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін жеткізуші құбырды жеткізудің бөлігі ретінде DLP-4T бұрандалы қосылымы, T95-1 беріктік тобы және сульфидті кернеуге коррозияға қарсы жарықшақтануға (СКРН) төзімділікке қосымша талаптары бар келесі аударғы/келтеқұбыр жеткізуге міндетті:
- 3 1/2" VAM TOP × PIN 3 1/2" DLP-T4 аударғы — 5 (бес) дана;
- 3 1/2" VAM TOP x 3 1/2" DLP-4T аударғы — 5 (бес) дана;
- PIN 3 1/2" VAM TOP x PIN 3 1/2" DLP-T4 аударғы — 2 (екі) дана;
- BOX 3 1/2" DLP-T4 x PIN 3 1/2" DLP-T4 келтеқұбыр 2,5м; 3,5м —  2 (екі) дана;
Жалпы саны — 14 (он төрт) дана.
Аударғы ұзындығы кемінде 1 метр болуы керек.
Әрбір аударғы/келтеқұбыр түрі үшін жеткізуші берілген аударғы/келтеқұбыр көрсетілген техникалық сипаттамаларға, бұрандалы қосылым түріне және пайдалану талаптарына сәйкес келетінін растайтын өндірушінің құжаттамасын ұсынуы тиіс. Аударғы, келтеқұбыр мен оларға арналған қосымша құжаттар құбырлар жеткізумен бір уақытта Тапсырыс берушіге берілуі тиіс.

2) Сатып алушы тауарларды жеткізу орнына тасымалдамас бұрын, оларды санына, сапасына және техникалық талаптарға сәйкестігіне келесі мекенжайда тексеруі тиіс: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 7В. Тауарларды жеткізу орны: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Өріктау кен орны. Тауарлар тексеруден сәтті өткеннен, жеткізу орнына жеткізілгеннен және тиісті құжаттарға қол қойылғаннан кейін жеткізілген болып саналады. Тексеру тауарды жеткізу болып саналмайды.

3) Құбырларды өндіру және жеткізу ерекшеліктеріне байланысты жеткізілген тауардың нақты салмағы Техникалық сипаттамада және жүкқұжатта көрсетілген салмақтан өзгеше болуы мүмкін, бірақ тек артумен ғана.
Бұл жағдайда Тапсырыс беруші тек осы Техникалық сипаттамада және жүкқұжатта көрсетілген тауардың саны (салмағы) үшін жауапты болады. Жеткізілген тауардың нақты салмағының Техникалық сипаттамада және жүкқұжатта көрсетілген салмақтан асып кетуі тауардың құнын арттыруға негіз болып табылмайды және Тапсырыс беруші тарапынан қосымша төлемге жатпайды.

4) Тауарларды жеткізу орнында түсіру Жеткізуші тарапынан және оның есебінен жүзеге асырылады және тауар бағасына кіреді. Тауарларды түсіру үшін қажетті крандарды, жабдықтарды және персоналды пайдалануға байланысты барлық шығындарды Жеткізуші көтереді. Тапсырыс беруші бұл қызметтер немесе онымен байланысты шығындар үшін қосымша төлем жасамайды.

2.2.  Премиум газ өткізбейтін қосылыстың ерекшеліктері
 - Ең ауыр аралас жүктемелерде және қоршаған ортаның қолайсыз жағдайларында тамаша газ өткізбейтін тығыздағышы бар "металл-металл" тығыздау жүйесі. 
- 100% металл тығыздағыштың ішкі және сыртқы қысымы құбырдың денесіне тең. 
- Бірнеше бұрау\бұрау тығыздағыштың тұтастығына әсер етпейді. 
- Тығыздау геометриясы жіптерде бөртпелердің пайда болуын болдырмайды. 
- Моментті беру үшін иық-моменттің қосымша мүмкіндігі. Кері бұрыштың айналу моментін беру үшін иық-иық конструкциясы аралас қысу және сыртқы қысым немесе аралас иілу, қысу және айналу моменті сияқты қолайсыз жағдайларға төтеп беру үшін оңтайландырылуы керек. 
- Созылу көрсеткіші кемінде: 100% 
- Сығымдау көрсеткіші кемінде: 100% 
- Еркін жүру үшін бір дюймге 6-8 бұрылыс

2.3. Бұрандалы қосылыстар 
- Қосылыстар 2-тармақта көрсетілген талаптарға сәйкес болуы керек; 
- Барлық құбырлар (келте құбырларды қоса алғанда) бұрандалы протекторлармен жабдықталуы тиіс. Бұрандалы ұштар қорғаныс қоспасымен майланған және жабық пластиктен немесе композиттік бұрандалы қорғағыштармен жабдықталған болуы керек.

2.4. Сапасы 
Жіксіз NCT API 5CT стандартына, API 5 st стандартына сәйкес илектеу технологиясына, таңбалауға сәйкес жасалады. Осы жеткізу көлемінде келтірілген спецификацияға сәйкес жіппен және муфтамен. Ұзындығы R2. Коррозиядан қорғау. Өндірушінің бастапқы сынақ актісімен бірге жеткізіледі.

2.5. Тексеру және сынақ 
Егер мұндай сынақтарды өткізу тиісті стандарттарда айтылған болса, тауарды жөнелту алдында кешенді инспекция және сынақ жүргізу қажет, тауарды жеткізу кезінде растайтын құжаттарды ұсыну қажет.

3. ҰСЫНЫСТАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 
3.1. Жіп сақтандырғышы Бұрандалы протектор API 5CT 12.2 стандарттарына сәйкес металл-пластмассадан жасалған ашық ұшымен құрама типті болуы керек және сыналған болуы керек. Металдардың дәнекер жіптің денесі немесе "металдан металға" тығыздау беті арқылы тікелей жанасуы болмауы керек. Барлық пластмасса кем дегенде бір жыл бойы ультракүлгін сәуленің бұзылуынан біріктірілген немесе қорғалған болуы керек.

3.2. Сыртқы жабын 
Зауыттық лак теңіз ортасында кем дегенде бір жыл бойы коррозиядан қорғау үшін ұзақ мерзімді сақтауды қажет ететін құбырлардың сыртқы қорғаныс жабыны ретінде пайдаланылуы керек.

3.3. Орау 
Әлеуетті өнім беруші тауарды Тапсырыс берушіге тиісті қаптамада (байламда) ұсынуы керек, бұл көлік құралдарына тиеу және түсіру кезінде олармен ешқандай зақым келмеуін қамтамасыз етеді (құбырлар байламдарға оралуы керек). Әрбір байламда Тапсырыс берушінің шарт нөмірі болуы тиіс, сол нөмір барлық тиеу құжаттарында, кедендік шоттарда және келісімшарттық бағаны немесе оның қандай да бір бөлігін төлеу үшін басқа шоттарда болуы тиіс. Әрбір қаптамада егжей-тегжейлі орау тізімі болуы керек. Потенциалды жеткізуші H2S-ке төзімді НКT жүктің осы санатына қолданылатын соңғы стандарттарға сәйкес оралуы керек екендігіне ерекше назар аударуы керек! Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушіге жүкті жөнелтуден 3 күн бұрын электрондық поштамен жөнелту туралы хабарлауға тиіс.

3.4. Таңбалау 
Өнімде API 5CT техникалық шарттарының соңғы нұсқасының стандарттарына сәйкес түсті таңбалау болуы тиіс, 11.1.3-тармақ Таңбалау API стандарттарына қатаң сәйкес келуі керек (техникалық шарттар API 5CT соңғы нұсқасы). Әрбір құбырда мөртабан болуы керек (API SPEC 5CT 11.3 стандарты): 
- Өлшемі; 
- Марка. Әрбір түтік трафарет бойынша келесі таңбалауды (API SPEC 5CT 10.3 стандарты) қолдануы керек: - Өндірушінің атауы немесе таңбалау; 
- SPEC 5CT API стандарты;
 - Құбырларды гидростатикалық сынау; - Жіп түрі; 
- Ұзындығы; 
- Түс коды.

3.5. Сауда белгісі 
Байламдар тақтайшалармен қамтамасыз етілуі керек. Трафарет бойынша әрбір тақтайшада Urikhtau Operating LLP – Kazakhstan деген жазу, алушының атауы, мекен-жайы, шарт нөмірі, жүк таңбалауы, брутто және нетто салмағы, текше метрдегі көлемі, "ылғалдан сақта" деген тиісті көрсеткіштері бар және т. б., сондай-ақ Тапсырыс берушінің шарт нөмірі, сол нөмір барлығында болуы тиіс тиеу құжаттарында, кедендік шоттарда және келісімшарттық бағаны немесе оның бір бөлігін төлеуге арналған басқа шоттарда. 
Сапа сертификатының егжей-тегжейлерімен қатар өндірушінің атауы да айтылуы керек (номенклатура көрсетілмеген жерде позициялар шарт нөмірімен және позиция нөмірлерімен жабдықталуы керек). Жүк белгілері туралы мәліметтерді төменде қараңыз.

3.6. Орау тізімі/ түгендеу тізімі 
Сорғы компрессорлық құбырлар жиынтығының санын брутто және нетто салмағын, әрбір жиынтықтың текше метріндегі көлемін, әрбір жиынтықтың мазмұнын және жалпы салмағы мен көлемі бар барлық жиынтықтардың жалпы санын, аз тоннажды жөнелту үшін де, толық контейнерлік жүк үшін де көрсету керек.

4. Тауарды жеткізу кезінде келесі құжаттарды ұсынудың жазбаша кепілдігі: 
1. Жеткізілетін тауардың толық сипаттамасы (Техникалық Ақпарат және пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар) пайдалануда кемінде 1 жыл және тауарды жеткізген күннен бастап Сақтау кезінде 2 жыл кепілдік мерзімімен; 
2. ҚР-да талап етілетін барлық тауарларға қолдануға рұқсат. 
3. NACE "А" әдісі бойынша СКРН сертификаты. 
4. АРІ стандарттарына сәйкестік сертификаты (көшірмесі); 
5. Тауардың шығу тегі туралы Сертификат; 
6. Сатып алынатын материалдарға сертификаттар/сапа паспорты; 
7. Бекітілген құжатқа сәйкес орындалған сынақ хаттамалары (кіріс бақылау); 
8. Шығарылатын құбырларға сәйкестік сертификаты/сәйкестік туралы декларация (Техникалық регламентте белгіленген); 
9. Қазақстандық тауар өндірушілерінің тізілімінен үзінділер.
10. Орау парағы
Ескерту* 
Электрондық құжат-ақпарат электрондық-цифрлық нысанда берілген және электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған құжат; Электрондық көшірме-пайдаланушының электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған, электрондық-цифрлық нысандағы түпнұсқа құжаттың түрі мен ақпаратын (деректерін) толық жаңғыртатын құжат.

Осы Техникалық ерекшелік Тапсырыс берушінің тендерлік құжаттамасының ажырамас бөлігі болып табылады және әлеуетті өнім берушілерге тауарлардың техникалық, сапалық сипаттамаларын сипаттай отырып, техникалық ерекшелікті дайындау үшін ұсынылады. Осы Техникалық тапсырма тілінің басымдығы: орыс.
